|  | в , МПа | т , МПа | E, ГПа |  | 1/К |  кг/м3 | # ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольфрам | 690-800 | 440-560 | 342-400 | 0,32 | 3,8*10-6 | 18,6-19,1*103 | 3718-75 |
| Молибден | 300-320 | 290 | 300 | 0,32 | 6,0*10-6 | 9,0*103 | 3718-75 |
| Никель | 540-560 | 200 | 195-202 | 0,30 | 5,8*10-6 | 8,6-8,9*103 | 492-73 |
| Сталь | 390-410 | 120-140 | 200-210 | 0,25-0,28 | 11,6*10-6 | 7,8*103 | 1050-74 |
| Медь | 200-250 | 60-70 | 112 | 0,32 | 16*10-6 | 8,9*103 | 859-78 |