Характеристики материалов пленочных конденсаторов

| Материал диэлектрика | Материал обкладок | Диэлектрическая прониц. На частоте 1 кГц | Удельная емкость | Тангенс угла д.потерь на частоте 1 кГц | Температурный коэф. ёмкости | Электрическая прочность Епр х 10-6 | Стабильность В нормальных условиях Uраб, 1000 час. | Способ нанесения пленок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моноокись кремния | Алюминий | 5—6 | 5000—10000 | 0,01—0,02 | 2—3,5 | 2—3 | ± (1,5-6) | Термическое напыление |
| Моноокись германия | » | 10—12 | 5000, 10000 | 0,001—0,005 | 3—5 | 1 | — 1 | То же |
| Двуокись кремния | » | 4 | 20000 | 0.5 | 2 | 5 – 10 | Реактивное распыление |  |
| Окись алюминия | алюминий + никель | 8 | 30000, 40000 | 0,3—1 | 3—4 | 5 | - | Реактивное распыление |
| Окись тантала | Тантал + ванадий | 20—23 | 50000, 10000 | 0,02 | 4 | 2 | ± 1 | То же |
| Боросиликатн. стекло | алюминий+ ванадий | 3,9—4,2 | 15000 | 0,001 | 0,2 | 3—5 |  | Термическое напыление |
| Алюмосиликат. стекло | То же | 5,2—5,5 | 30000 | 0,003 | 1,5 | 3—5 |  | То же |
| Иттрий-боритное стек. | --- | 10—12 | 60000 | 0,007 | 5 | 2—3 |  | » |
| Паста ПК-12 | Паста ПП-1, ПП-2 | — | 10 000 | 0,03—0,04 | ± 10 | Uпр > 150 В | ±5 | Сектография |
| Паста ПК 1000-30 | То же | — | 3700 | 0,036 | + 10 | Uпр > 150 В | ±5 | » |