### Министерство Образования Российской Федерации

### Воронежский Государственный Технический Университет

### Кафедра Сварочного Оборудования и Технологии Сварочного Производства

### Курсовая работа

### по

### «Технология Конструкционных Материалов»

Группа: ПМ-971

Выполнил: Муранов В.А.

Принял: Зенин В.В.

Воронеж

1999 год

### Оглавление.

1. Введение.

2. Описание конструкции детали.

3. Выбор заготовки.

4. Сталь 45

5. Размеры заготовки.

6. Разработка маршрутной технологии

7. Технологический процесс.

8. Расчёт режимов центробежного литья  и резанья, основного технологического времени.

9. Литература.

### Введение.

Основными задачами российской промышленности являются более полнолное удовлетворение потребностейнародного хозяйства высококачественной продукцией, обеспечение технического перевооружения и интенсификации производства во всех областях.

Поставленные задачи должны решать высококвалифицированные инженеры-машиностроители, в деятельности которых применение на практике технологических наук имеет очень большое значение.

В данной работе мы рассматриваем лишь небольшую часть основных процессов изготовления детали на примере втулки. Описаны основные параметры этой детали, технические характеристики материала, из которого она изготавливается. Способ получения и расчёта режимов резания технологических процессов, таких как фрезерование, протягивание, сверление и  резьбонарезание. А также рассчитано основное технолгическое время изготовления данной детали.

Деталь — втулка. Сталь45Х.

### Описание конструкции детали.

Дано — втулка. Изготавливается из сортового проката круг В−80 ГОСТ 2590−7125−2−б−Т ГОСТ 1050−74. Материал детали Сталь 45Х (данные по этой стали приведены ниже); определяется ГОСТом  1050-74. Вид проката, из которого изготавливается деталь, — круг горячекатный повышенной и нормальной точности с постоянной характеристикой поперечного сечения; диаметр — 80мм. Определяется ГОСТом 2590-71. Внутренний диаметр проката — 25мм.

Втулка конструктивно представляет собой вал с отверстием.

Втулка — тело вращения. Из требований предъявляемых к шероховатости обрабатываемых поверхностей можно сделать вывод, что поверхности, обрабатываемые по 6-ому классу точности (RA=2,5) являются остновными, то есть по ним присходит соединение втулки с другими деталями.

Втулку в основном изготавливают из конструкционных и легированных сталей, отвечающих требованиям высокой точности, хорошей обрабатываемости, малой чувствительности к конструкционным напряжениям, повышенной износостойкостью.

Втулка работает без смазки; нагрузки, действующие на неё, передаются черезтри отверстия диаметром 5мм. При помощи этих отверстий втулка крепится к корпусу, а отверстие диаметром 30мм используется для вала, который передаёт вращательное движение.

Деталь достаточно технологична, допускает применение высокопроизводительных режимов обработки, имеет хорошие базовые поверхности и проста по конструкции. Расположение крепёжных отверстий допускает многоинструментальную обработку. Поверхности вращения могут быть обработаны на многошпиндельных станках.

### Выбор заготовки.

При выборе заготовки учитывают:

- тип производства;

- материал заготовки;

- конфигурацию;

- размеры;

- элементы детали.

Данная деталь — втулка — изготавливается штамповкой на горизонтально-ковочных машинах (ГКМ). Штамповка на ГКМ является одним из самых производительных способов и рентабельна для заготовки данной детали. Производительность до 400 поковок в час. Допуски и припуски на поковки, изготовляемые на ГКМ, ркгламентируются ГОСТом 7505-55. Требуемое усилие на ГКМ расчитывается по формуле:

P=kDnk2где Dnk — диаметр поковки в мм;

k— коэффициент. Для поковок простой формы k=0.05

P=0.05·(80)2 = 320, тс

Точность и качество поверхности заготовки, изготовливаемой ковкой по ГОСТу 7505-55 3-я группа точности, определяется высотой неровностей и дефектным слоем (Rz+T)=1.5 мм

Кривизна К (мкм/мм) для поковок диаметром 85мм, обработанных ковкой, 3мм.

Общая кривизна заготовки:

К0 = КL, где L — общая длина заготовки в м (с учётом припуска 63мм).

К0 = 0.003·0.063 = 1.89·10-4м

Значение коэффициента уточнения Ку после обтачивания:

чернового и однократного — 0.06

получистового — 0.05

чистового — 0.04.

Данная деталь — втулка — относится ко второй группе (повышенной точности) — деталь крупносерийного и среднесерийного производства.

Втулка изготавливается из материала Сталь45Х (ГОСТ 1050-74). Приведём особенности этой стали.

### Материал заготовки.

Сталь 45Х.

Заменитель — стали: 40Х, 50Х, 45ХЦ, 40ХГТ, 40ХФ, 40Х2АФЕ.

Вид поставки:

1. Сортовой прокат, в том числе фасонный. ГОСТы: 4543-71, 2590-71, 2591-71, 10702-78.

2. Калиброванный пруток. ГОСТы: 7417-75, 8559-75, 8560-78, 1051-73.

3. Шлифованный пруток и серебрянка. ГОСТ 14955-77.

4. Лист толстый. ГОСТы: 1577-81, 19903-74.

5. Полоса. ГОСТы: 103-76, 82-70.

6. Поковки и кованные заготовки. ГОСТы: 1133-71, 8479-70.

Назначение: валы, шестерни, оси, болты, шатуны, втулки и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной твёрдости, износостойкости, прочности и работающие при незначительных ударных нагрузках.

Температура критических точек, 0С

| АС1 | АС3(АСm) | r3(АrCm) | Ar1 | MH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 735 | 770 | 690 | 660 | 355 |

Химичекий состав (ГОСТ 4543-71):

| С | 0.41-0.49 % |
| --- | --- |
| Si | 0.17-0.37 % |
| Cr | 0.80-1.10 % |
| Mn | 0.50-0.80 % |
| P | Не более 0.035 % |
| S | Не более 0.035 % |
| Cu | Не более 0.30 % |
| Ni | Не более 0.30 % |

Ударная вязкость, КСИ, Дж/см2

| Температура, 0С |  |  |
| --- | --- | --- |
| +20 | — 40 | — 80 |
| 55 | 51 | 39 |

Механические свойства.

| Г О С Т | Состояние поставки, режимы термообработки | Сечение, мм | Мпа % Не менее КП | В  |  |  |  | КСИ Дж/см2 | HB, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4543-71 | Пруток. Закалка 8400С, масло. Отпуск 5200С, вода или масло | 25 | - | 830 | 1030 | 9 | 45 | 49 | - |
| 8479-70 | Поковки, нормализация. | До 100 300-500 500-800 | 315 | 315 315 315 | 570 570 570 | 17 12 11 | 38 30 30 | 39 29 29 | 167-207 167-207 167-207 |
|  | …закалка, отпуск | 500-800 | 315 | 315 | 570 | 11 | 30 | 29 | 167-207 |
|  | …нормализация | До 100 100-300 300-500 | 345 | 345 345 345 | 590 590 590 | 18 17 14 | 45 40 38 | 59 54 49 | 174-217 174-217 174-217 |
|  | …закалка, отпуск | 500-800 100-300 300-500 | 395 | 345 395 395 | 590 615 615 | 12 15 13 | 33 40 35 | 39 54 49 | 174-217 187-229 187-229 |
|  |  | 100-300 300-500 | 440 | 440 440 | 635 635 | 14 13 | 40 35 | 54 49 | 197-235 197-235 |
|  |  | До 100 100-300 | 490 | 490 490 | 655 655 | 16 13 | 45 40 | 59 54 | 212-248 212-248 |
|  |  | 100-300 | 540 | 540 | 685 | 13 | 40 | 49 | 223-262 |
|  |  | До 100 | 590 | 590 | 735 | 14 | 45 | 59 | 235-277 |
|  |  | До 100 | 640 | 640 | 785 | 13 | 42 | 59 | 248-293 |

| -1, МПа | n | Состояние металла |
| --- | --- | --- |
| 343 | - | 0,2=830 МПа, В=980 МПа, НВ=285 |
| 380 | - | 0,2=550 МПа, В=780 МПа, НВ=217 |
| 774 | 106 | В=1590 МПа |
| 588 | 5106 | В=1150 МПа |
| 588 | - | Закалка 8300С, масло; отпуск 5750С |

σВ1000450=88МПа

Технологические свойства.

Температура ковки, 0С: начала —1250, конца — 780. Заготовки сечением до 100мм охлаждаются на воздухе. 101-300 — в мульде.

Свариваемость: трудносвариваемая. Способы сваривания: РДС, необходимы подогрев и последующая термообработка. Обрабатываемость резанием — в горячекатном состоянии при НВ 163-168,В=610МПа, Кvтв.спл.=1.20, Кv б.ст.=0.95

Флокеночувствительность: есть.

Склонность к отпускной хрупкости: есть.

Прокаливаемость (ГОСТ 4543-71)

| Расстояние от торца, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 24 |  | 33 | Закалка 8500С |
| 54-60 | 51.5-58.5 | 47.5-57 | 45-55 | 39.5-52.5 | 37.5-47 | 34.5-43.5 | 31-42 | 28.5-39.5 |  | 24.5-34.5 | Твёрдость для полос прокалива-емости, HRC |
| Количество мартенсита, % |  |  |  |  | Критический диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В воде |  |  |  | В масле |  |  |
| 50 95 |  |  |  |  | 33-60 21-36 |  |  |  | 20-38 12-14 |  |  |

### Размеры заготовки.

25

80

Рис.1 Размеры заготовки.

70

### Разработка маршрутной технологии.

При разработке маршрутной технологии руководствуются следующими принципами:

1. В первую очередь обрабатывают те поверхности, которые являются базовыми при дальнейшей обработке.

2. Затем обрабатывают поверхности с наибольшим припуском.

3. Далее выполняют обработку поверхностей снятия металла, которая в наименьшей степени влияет на жёсткость детали.

4. К началу техпроцесса необходимо относить те операции, на которых можно ожидать появление брака из-за скрытых дефектов (трещины, раковины и т.д.).

### Технологический процесс.

1. Исходное сырьё для получения заготовки: Сталь45Х.

2. Метод получения заготовки: штамповка.

3. Оборудование: горизонтально-ковочная машина, фрезерный станок, сверлильный станок, протяжной станок, токарный станок.

4. Операции механической обработки:

005 — заготовительные

010 — протягивание

015 — расточка

020 — сверление

025 — резьбонарезание

030 — фрезерование

Заготовительная операция описана выше (см. выбор заготовки).

Протягивание:

Операция 010.

Производится на горизонтально-протяжном станке, протяжкой для внутреннего протягивания, выполненной из быстрорежущей стали Р9К15 II типа.

3

30

65

Рис.2 Протягивание.

1. Снять деталь.

2. Установить протяжку.

3. Установить деталь и протяжку.

4. Протянуть отверстие 3.

V

V

Рис.3 Растачивание.

Растачивание:

Операция 015. Производится на токарно-винторезном станке 1А616 прямоугольным расточным резцом 610мм, закреплённым в радиальном суппорте планшайбы , ГОСТ 10046-72.

1.Снять и установить деталь.

2.Подобрать резец.

3.Пройти заготовку с одной стороны до диаметра 49мм (начерно) на 28мм.

4.Развернуть заготовку другой стороной.

5. Пройти заготовку с этой стороны до диаметра 59мм (начерно) на 20мм.

6.Развернуть заготовку другой стороной.

7.Пройти заготовку с этой стороны до диаметра 50мм (начисто) на 28мм.

8.Развернуть заготовку другой стороной.

5

20

V

S

Рис.3 Сверление

9. Пройти заготовку с этой стороны до диаметра 60мм (начисто) на 20мм.

Сверление:

Операция 020. Производится на настольно-сверлильном станке 2Н106П, сверлом диаметром 4.8 мм, ГОСТ 4010-64.

1. Снять и установить деталь.

2. Подобрать сверло.

3. Сверлить отверстие диаметром 5мм на глубину 20мм.

4. Повторить операцию для остальных отверстий.

Резбонарезание:

Операция 025. Производится на настольно-сверлильном станке 2Н106П, гайконарезной головкой.

М5

15

V

S

Рис.4 Нарезка резьбы.

1

1. Снять и установить деталь.

2. Установить головку.

3. Нарезать резьбу 51 начисто на глубину 15мм.

4.  Повторить операцию для остальных отверстий.

Фрезерование:

Операция 030. Производится на вертикально-консольном фрезерном станке 6Н104, наборной торцовой фрезой с зубьями из быстрорежущей стали Р18.

1. Снять и установить деталь

2. Подобрать фрезу диаметром   110 мм.

3. Точить поверхности 1, 2 и 3 начерно.

S

V

S

V

2

1

1

2

3

3

Рис.5 Фрезерование. Заготовка для простоты показана  условно.

4. Повторить операцию для противоположной поверхности с фрезой диаметром 120мм.

5. Фрезеровать поверхности 1, 2 и 3 начисто.

### Расчёт режимов резания и основного технологического времени.

1. Расчитываем режим резания и основное технологическое время операции 010 - протягивания.

Режим резания.

Параметр шероховатости R = 2.5 мкм. Твёрдость Стали 45Х  220 HB. Берём протяжку шлицевую из быстрорежущей стали Р18. Подача зубьев на стороны S0 = 0.07 мм/зуб. Шаг зубьев t0=12мм. Число зубьев в секции zc = 2. Общая длина протяжки 870мм. Передний угол  = 20, задний угол на черновых зубьях  = 3, на чистовых зубьях  = 2, на колибрующих зубьях  = 11.

Сталь 45Х относится к первой группе обрабатываемости. Сила резания:

P = q0lpKp , где q0 — сила резания, кгс на 1мм, а lp = суммарная длина режущих кромок зубьев, одновременно участвующих в работе, мм;

Кp — общий поправочный коэффициент на силу резания, учитывающий изменённые условия работы.

Для S0 = 0.7 мм и  = 20, q 0 = 14.19  кгс/мм.

Кpм = 1, Кp0 = 1, Крр=1, Кpn = 1.

lp=Dzp/zc, где D = 30 мм — наибольший диаметр зубьев протяжки, zp — число зубьев, одновременно участвующих в работе, zc — число зубьев в секции.

zp = l/t0 + 1, где l — длина протягиваемой области, t0 — шаг черновых зубьев;

zp = 65/12 +1 = 6.42

lp= Dzp/zc = 3.14·30·6.42/2 = 302.4 мм

Сила резанья:

P= q 0lpКpм Кp0 Кpp Кpn = 14.19·302.4·1·1·1·1=4291 нгс

В единицах СИ P = 65361 H

Скорость гланого движения для шпинделя протяжек первой группы обрабатываемости крупносерийного производства V = 6 м/мин. Поправочный коэффициент на скорость KVu=1 (так как Р18).

Определяем скорость гланого движения резания, допустимую мощность электродвигателя станка (станок 7Б 510, Nд= 17 кВт).

Vдоп= 65·102Nд/p , где  =0.85

Vдоп= 65·102·17·0.85/4291= 22.3 м/мин

Таким образом,  V  Vдоп (6  22.3). Следовательно принимаем скорость главного движения резания V = 6 м/мин.

Основное время:

T0=LpxK1i1000vq, где Lpx — длина рабочего хода протяжки: Lpx = ln+ l + lдоп =870-265+65+50 = =720мм;

K1 — коэффициент, учитывающий обратный ускоренный ход,

К1= 1 + V / Vох = 1+6/20 = 1.3;

i – число рабочих ходов (одна заготовка i=1);

q — число одновременно обрабатываемых заготовок, q=1.

Таким образом T0 = 720·1.3·1/(1000·6·1) = 0.16 мин

2. Расчитываем режимы резания и основное технологическое время  операции 015 - растачивания.

На токарно-винторезном станке 16Б16П  растачивают отверстие диаметром d=30мм до диаметра  D=60мм, длиной 20мм. Параметр шероховатости выбранной поверхности Ra= 1.6мкм. Материал заготовки сталь 45Х, в=67 кгс/мм2. Заготовка штампованная с предварительно обработанной поверхностью.

## Выбираем резец и устанавливаем его геометрические размеры: = 0; =5, f=0.25 мм, r=1мм.

Глубина резания t=D-d/2=60-30/2=15мм

Подача для RA= 1.6мкм при обработке стали твердосплавным резцом , если принять ориентировочно V>100 м/мин  рекомендуется S0=0.2..0.25 мм/об. Корректируем подачу по данным станка S0=0.25мм/об.

Определяем скорость главного движения резания.

Для в=67 кгс/мм2, t до 15мм , подаче в 0.25мм и =0 скорость резания Vтабл=218м/мин.

Коэффициенты равны единице.

Vи=218м/мин

Частота вращения шпинделя.

n=1000Vи /D = 1000218/3.1460=1157 мин-1 .

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспортным данным станка:

действительная частота: nд=1250 мин-1.

Действительная скорость главного движения резания:

Vд=Dnд /1000 = 3.14601250/1000=235 м/мин  5 м/с

Основное технологическое время.

T0=Li/nS0

i=1; длина раб.хода резца L=20мм; n=1250мин-1; S0=0.25мм/об

T0=201/(12500.25) = 0.05 мин.

Поворачиваем деталь другой стороной и обрабатываем с диаметра 30мм до диаметра 50 мм на 28мм.

t=50-30/2=10мм

Vд=Dnд /1000 = 3.14501600/1000=251.2 м/мин  4.18 м/с

Основное технологическое время.

T0=Li/nS0

i=1; длина раб.хода резца L=28мм; n=1600мин-1; S0=0.25мм/об

T0=281/(16000.25) = 0.07 мин.

## Выбираем резец 3мм и устанавливаем его геометрические размеры: = 0; =10, f=0.25 мм, r=1мм.

t=D-d/2=55-50/2=2.5мм

Для в=67 кгс/мм2, t до 2.5мм , подаче в 0.25мм и =0 скорость резания Vтабл=133м/мин.

Коэффициенты равны единице.

Vи=133м/мин

Частота вращения шпинделя.

n=1000Vи /D = 1000133/3.1455=770 мин-1 .

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспортным данным станка:

действительная частота: nд=800 мин-1.

Действительная скорость главного движения резания:

Vд=Dnд /1000 = 3.1455800/1000=138м/мин  2.3 м/с

Основное технологическое время.

T0=Li/nS0

i=1; длина раб.хода резца L=3мм; n=800мин-1; S0=0.25мм/об

T0=31/(8000.25) = 0.015 мин.

Итого общее технологическое время растачивания:

T0=0.07+0.05+0.015=0.135 мин

3. Расчитываем режим резания и основное технологическое время для операции 020 — сверления.

Глубина сверления — 20мм. Выбираем сверло диаметром 4.8мм с рабочей частью из стали Р18. Углы сверла: 2 = 118, 20 = 70,  = 40…60; при стандартной заточке  = 55,  = 11. Принимаем =24..32°. Возьмём =25°.

При сверления стали с В  80 кгс/мм2  свёрлами диаметров от 2 до 6 мм подача

S0=0.08 – 0.18 мм/об. Принимаем средние значения диапазона S0=0.13 мм/об.

Основное время:

T0=L /(nS0).

При двойной заточке сверла врезание y = 0.4D = 0.4·4.8 = 1.92мм. Перебег сверла =0.5…2 мм, принимаем  =1мм. Тогда L=10+1.92+1=12.92мм; n — частота вращения  шпинделя, n = 400 мин-1.

T0 = 12.92 /(400·0.13) = 0.25 мин.

Итак, подача сверла S0=0.13 мм/об.

Основное время сверления отверстия — 0.25 мин, трёх отверстий — 0.75 мин.

4. Режим резания и основное технологическое время для операции 025 — резьбонарезания.

Станок — 2Н106П. Материал пластинки резца Т15К6. Угол профиля резца 60°;  = 6°,  = 0,    r = 0.11мм. Число рабочих ходов: i = 2.

Для стали с В = 71…79 кгс/мм2   Vтабл=67 м/мин. Поправочные коэффициенты не учитываем, тогда Vu=Vтабл = 67 м/мин ( 1.1 м/с).

Частота вращения шпинделя станка, соответствующая найденной скорости главного движения резания   n = 1000Vu /(D) = 1000·67 / (3.14·4.8) = 918 мин-1.

Действительная скорость главного движения резания :

VD = (Dn/1000) = 13.8 м/мин ( 0.23 м/с).

Основное время:

T0 = (l + l1)/(nP), где l — длина резьбы (15мм), l1 — врезание и перебег резца (1.2мм), P — шаг резьбы (1) или подача.

T0 = (10+1.2)/(918·1) = 0.012 мин.

Итак, скорость главного режима резания: VD= 13.8 м/мин.

Основное время T0 = 0.012 мин, для трёх отверстий: T0 = 0.036 мин

5. Расчитываем режим резания и основное технологическое время операции 030.

Режим резания : принимаем наборную торцовую фрезу, оснащённую пластинами из твёрдого сплава Т15К6. Диаметр D фрезы принимаем D = 110мм с числом зубьев z = 4. Геометрические размеры фрезы: =60 ,  = 12 (считаем, что толщина срезаемого слоя d > 0.08мм);  = -5,  = 5, 0= 5; 1 = 5. Глубина резания: t = 1.5мм = h. Подача на зуб фрезы Sz = 0.1мм/зуб, поправочный коэффициент на подачу: KSz =1, так как  = 60. Скорость главного движения резания: t до 5мм, и

Sz до 0.24мм/зуб: vтабл = 1.94 м/мин. Учитывая поправочные коэффициенты на скорость для стали с

В = 57 ктс/мм2, КМv = 1.26. Для случая чистовой обработки Кnv = 1. С учётом коэффициентов:

vu = vтабл· КМv ·Кnv = 1.94·1.26·1 = 2.4 м/мин (0.04 м/с).

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости гланого движения резания: n=1000vuπ D=1000⋅2.43.14⋅110=69мин−1.

Корректируем по данным станка и  устанавливаем:

n0 = 71 мин-1.

Действительная скорость главного движения резания:

vD=π Dn01000=3.14⋅110⋅711000=2.45 ммин (≈0.041 мс)

Определяем скорость движения подачи:

vs  = SM = Sz z n0 = 0.1·4·71 = 28.4 мм/мин.

Принимаем действительную скорость подачи vs = 28 мм/мин. Основное время:

T0=Lvs=2.528.4=0.5 мин=30с.	Итак, частота вращения шпинделя: 69мин-1; скорость подачи: 28.4 мм/мин.

Общее время для обработки двух торцов: 1 минута.

Основное технологическое время изготовления всей детали:

T0 = 0.135 + 0.16 + 0.75 + 0.036 + 1 = 2.081 мин

### Литература

1. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск, «Высшая школа», 1975.

2. Нефедов Н. А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. 5–е изд., перераб. и доп. — М : «Машиностроение», 1990.

3. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно–заключительного для технического нормирования станочных работ. Изд. 2–е, М., «Машиностроение», 1974.

4. Справочник металлиста. В 5–ти т. Т. 3. Под ред. А. Н. Малова. М. «Машиностроение», 1977.

5. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х томах. Изд. 3, переработанное. Том 1,2. Под ред.     А.Н. Малова. М. «Машиностроение», 1972.

6. Технология конструкционных материалов. Учебник для вузов. М. «Машиностроение», 1977.